产品报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单信息 | | | | |
| 产品名称 | Cu22.8In20Ga7Se50.2 | | | |
| 客户公司 | 潮州 | | | |
| 订单批号 | 20160316-item#1 | | | |
| 报告日期 | 2016-04-13 | | | |
| 备注内容 |  | | | |
|  | | | | |
| 检测结果 | | | | |
| 产品编号 | Lot#160411-O-1 | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No. | Cu Atm % | In Atm % | Ga Atm % | Se Atm % | | 21 | 22.53 | 20.73 | 6.87 | 49.87 | | 22 | 22.54 | 20.09 | 7.08 | 50.28 | | 23 | 22.46 | 20.60 | 6.80 | 50.13 | | 24 | 22.39 | 20.12 | 7.18 | 50.31 | | 25 | 22.66 | 20.18 | 6.78 | 50.38 | | Average | 22.52 | 20.35 | 6.94 | 50.19 | | | | | |
| 靶材重量 | 950.9g | | | |
| 靶材密度 | 5.71g/cm3 | | | |
| 电阻率值 | 95000Ωcm | | | |
|  | | | | |
| 直径(mm) | 230.02 | 230.02 |  |  |
| 厚度(mm) | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 4.00 |
| 外观情况 |  | | | |
|  | | | |